粉体防团聚剂 AFT-180

# 一、产品简介

本品是聚羧酸盐类配位聚合物的粉体防团聚剂，通过化学锚固与空间位阻双重作用，在橡塑等高分子材料添加粉体加工场景下，实现颜填料的超细均匀稳定分散。

# 二、产品特点

超细分散：有效阻止颜填料粉体硬团聚形成，降低分散粒径，实现粉体在橡塑制品中

超细均匀分散。

长效稳定：避免粉体团聚引发门尼粘度升高与应力集中，保障橡塑成品及预分散母粒

的力学性能稳定。

环保耐温：无毒无味、不析出、无污染，可耐受高温加工。

# 三、用法用量

混炼工艺：在粉体物料加入前，先投入本品。

预混工艺：可与粉体物料同步预混。

推荐添加量：以粉体总重量计，建议从 0.3% 起，常规用量为 1.0%±0.5%。

# 四、技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色粉末 |
| 加热减量，% | ≤1.5 |
| 灼烧减量，% | >70 |
| 细度（325 目通过率），% | 全通 |
| 分解温度，℃ | ≥517 |

# 五、包装及储运

•   包装：内塑外编袋包装，净重 25kg。可将小包装于吨包内875KG/包。

•   储存：储存于阴凉、通风、干燥处。

•   运输：按一般无毒粉体材料运输。