商品名称：	赛克

化学名称：	三羟乙基异氰尿酸酯

分子式：	C9H15N3O6

分子量：	261.24

主要技术指标：

外观：白色结晶性粉未或颗粒

熔点：133.5 - 137℃

羟值：640±10(KOHmg/g)

酸值：≤1.0(KOHmg/g)

PH：6.5-7.3

浊度：≤1.0NTU

干燥失重：≤0.3%

应用领域：用于PVC塑料稳定剂、耐热漆包线等产品的生产制造。

包装：25Kgs 500Kgs 800Kgs 1000Kgs,塑料编织袋内衬塑料袋。