DH-273锌烧抑制剂

简   介：产品属于多元醇酯类化合物，在PVC热稳定剂中用作抑制“锌烧”辅助助剂。

技术指标：

外观：微黄色粉未

气味；无

比重；1.35g/l

酸值；≤2mg  KOH/g

熔点；150-170℃

加热减量：≤2%

产品特性：

1. 精准抑制锌烧：独特羟基螫合构造，高效螫合锌离子，阻断催化降解链，从根源防止锌烧。

2、提升塑化均匀度：优异的相容性，增强PVC物料加工塑化效果，并有效提高产品的初期白度。

3、延长热稳定窗口：大幅提升钙锌体系加工中后期的热稳定性，保障工艺顺畅。

4、透明度突破：高度酯化合工艺，有效提升钙锌稳定剂在 PVC 中的透明度，制品更清澈透亮。在同类产品中，该产品是最接近有机锡的高透度。

5、抑制黄变析出：强力抑制锌烧导致的后期降解黄变，加工中不产生析出，确保外观纯净。

6、高端应用优选：特别适合高端透明/半透明PVC制品(包装膜、片材、医用品等)。

添 加 量：   建议在5-10%(厂家也可视自身实际调整加入量)

应用范围：   适用于软质、硬质PVC的粉体Ca-Zn、Ba-Zn配方，灵活适配。

产品储存：   置于阴凉通风处，产品开封如未用完，须保持紧密，防止受潮污染。

产品安全：   无气味、无硫化污染，参照MSDS中规定

包   装；    25Kg/包

推荐配方：

硬脂酸锌：		 35-40%

硬脂酸钙：		 5-30%

DH-273:    	5-10%

抗氧剂：  		 1-3%

DBM(B-二酮):   1-5%

内、外润滑：   5-10%

其它：    		 10-20%

责任声明：

本说明书基于现有测试数据提供，仅供技术参考。用户需自行评估产品适用性，阿尔法（深圳）环保新材料有限公司不承担因使用不当造成的损失。