电阻率稳定剂CCL-601

产品指标：

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外 观 | 白色细粉 |
| 分解温度℃ | ＞500 |
| 粒径 D50 ，μm | 3~5 |
| 灰分，% | 26±1.5 |

产品特点：

## 1）无毒，是一款有机钙盐，有效保持电线制品的水泡（含盐水）电阻率，基本不衰减

## 2）分解温度大于 500℃,耐热性能优异

## 3）与PVC相容性好，不迁移、不析出

应用特点：

## 1.    在PVC生产中，有内润滑功能，不析出，无过量之弊

## 2.    在PVC生产中，可以提高流动性，使电线制品更加光亮

## 3.    建议添加量：0.5~1phr

## 4.    该产品具有稳定功效，提高稳定性，提升制品白度

产品包装:

## 纸塑袋包装，内衬PE膜防潮，25公斤一袋。40包一个卡板(托盘)，每个卡板(托盘)净重1000公

## 斤，外部由拉伸缠绕。

安全预防措施:

## 1.    一般非危险化工产品常规储存。

## 2.    CCL-601产品在使用常规的工业卫生做法处理时被视作无危害的,可用于食品接触。我们

## 可以提供材料安全性能数据以供参考。

- 特别声明：

本说明书是依据实验所得出的结论，不等同于对产品的承诺。