高效辅助热稳定剂AEF-477

功能描述：		钙/锌热稳定剂及有机锡热稳定剂专用高效辅助热稳定剂

应用特点：	是一种无毒PVC共稳定剂，可抑制锌烧，它与钙/锌热稳定剂搭配使用，可以大幅度提高钙/锌热稳定剂的长期热稳定性；与有机锡稳定剂结合使用时可有效提高热稳定性，不影响维卡；无析出。

推荐用量：	 0.1 - 0.6 phr（用户可根据自己的实验确定具体用量）

物化数据：

| 项目 | 单位 | 指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | == | 白色粉末 | 目测 |
| 松密度 | g/cc | 0.3 | APF00500 |
| - 碱值 | - mgKOH/g | 520～580 |  |
| - 比重 | - g/cm3 | 1.1～1.2 |  |

注：所有数值均为典型值，而非质量标准。

包装规格：    	25Kg/袋或吨袋

贮    存：	存放在合适的区域：储存温度建议15-30℃，该产品对湿度很敏感。远离热源。使用后保持容器干燥并重新密封。最大建议的存储时间：交货之日起24个月。