AOS-10 有机稳定剂（CPVC专用）

产品型号：AOS-10

产品类型：CPVC专用有机稳定剂（非有机锡）

## 1. 产品概述

AOS-10 是专为 CPVC 高温加工研发的有机复合稳定剂（不含有机锡），以多元有机配体、核心超支化化合物组合而成。环保合规，适配CPVC各类硬质制品的高温成型需求，兼具优异的热稳定性与加工适配性。

## 2. 外观与形态

白色微粉状，无结块、无明显杂质，流动性良好，无刺激性异味。

## 3. 核心性能优势

- 高耐热稳定性：适配 CPVC 185–205℃ 高温加工，长期静态、动态热稳定性能优异，有效抑制CPVC高温降解，阻断HCl释放引发的链式反应，避免制品黄变、脆化。

- 低挥发、不析出：加工过程中挥发性极低，无明显异味，不易在制品表面析出，保障制品表面光洁度与性能稳定性。

- 高电绝缘性：绝缘性能优良，适配CPVC电力管、电缆护套管等高绝缘要求制品，保障使用安全性。

- 环保合规：无铅、无镉、无钡等有害重金属，不含有机锡，符合 RoHS、REACH、FDA 食品接触标准，适配环保型制品生产。

## 4. 适用范围

专为CPVC硬质制品设计，广泛应用于：

- CPVC电力管、工业化工管、给水管等各类管材制品；

- CPVC型材、板材、注塑管件（弯头、接头等）；

- 食品接触级、卫生级CPVC制品（需配合食品级配方）；

- CPVC高温挤出、注塑等成型工艺。

## 5. 推荐用量与加工条件

- 推荐用量：CPVC硬质制品 3.0–3.8 phr（以CPVC树脂100份为基准）；

- 加工温度：175–205℃（挤出/注塑），可根据制品类型适当调整；

- 混合建议：高速混合时温度控制在90–120℃，确保与CPVC树脂充分分散均匀，可搭配适量润滑剂优化加工性能。混合料需要冷却。

## 6. 包装规格

25 kg牛皮纸袋（内衬PE薄膜，密封防潮），可根据客户需求定制包装规格。

## 7. 储存条件

存放于阴凉、干燥、通风的库房，避免高温、暴晒、潮湿；密封保存，远离热源、明火及氧化剂；避免与强酸、强碱、腐蚀性物质混储；未开封状态下，保质期12个月。

## 8. 合规声明

本产品不含有机锡、无铅、无镉、无钡，符合 RoHS 2.0 (2011/65/EU)、REACH（无SVHC高关注物质）、FDA 21 CFR 177.1210（食品接触应用）及GB 9685-2016标准。

## 9. 责任声明

本TDS基于现有测试数据提供，仅供技术参考。用户需自行评估产品适用性，本司不承担因使用不当造成的损失。