JK-100 环保热稳定剂产品说明书

文档版本：V1.0生效日期：2026 年 07 月 02 日

一、产品简介

JK-100是专为 PVC 高温加工研发的替代有机锡的有机复合稳定剂（不含有机锡），以多元有机配体、核心超支化化合物组合而成。环保合规，适PVC各类硬质制品的高温成型需求，兼具优异的热稳定性与加工适配性。

| 检测项目 | 技术标准参数 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色或微黄色均匀粉末 |
| 挥发份 | ≤1.2% |
| 堆积密度 | 0.40～0.60g/cm³ |
| 动态润滑性能 | 内外润滑均衡，不析出、不粘模 |

二、理化技术指标

三、核心产品优势

1、全环保合规，适用多场景出口 / 市政工程

2、长效耐热稳定，低成本替代有机锡，添加量仅为有机锡的 1.5~2 倍；

3、提升熔体强度，成品力学性能优异

4、润滑平衡，成品外观光洁细腻

5、无析出、易加工，降低综合生产成本

四、适用范围

- 1、PVC-U 大口径管材：市政给水管、排水排污管、雨水管、电力穿线管、农田灌溉管；

- 2、中小型硬质 PVC 制品：挤出型材、塑料管件、挤出板材；

- 3 设备适配：单螺杆、双螺杆挤出设备通用，兼容低 / 高碳酸钙填充全系列硬质 PVC 配方。

五、使用操作方式

将本品与 PVC 树脂、碳酸钙、加工助剂、色母等原料一同投入高速混合机，常温高速搅拌均匀即可，无需额外预处理，适配行业标准化混料流程。配方优化建议：搭配少量管材专用抗氧剂、外润滑剂，可进一步提升管材耐候、抗老化性能，延长使用寿命。

六、包装、贮存与保质期

- 1、包装规格：25kg / 袋，加厚防潮复合纸袋，内置防水内膜，密封防尘、防破损；

- 2、贮存条件：存放于阴凉、干燥、通风室内仓库；远离热源、明火、高温设备，禁止阳光暴晒、雨淋潮湿，严禁与酸性、腐蚀性、氧化性物料混存；

- 3、保质期：原装密封状态保质期 12 个月；开封后及时扎紧袋口密封防潮，建议短期内用完，防止吸潮结块影响加工性能。

七、安全操作提示

- 1、本品属于环保粉末助剂，常规加工无刺激性；车间作业建议佩戴防尘口罩、防滑手套，避免长期大量吸入粉尘；

- 2、生产车间保持通风，定期清理设备、地面堆积粉尘；

- 3、不属于危险化学品，无易燃易爆风险，可常规公路、铁路运输装卸，禁止强力撞击、碾压破损包装；

- 4、应急处理：不慎接触皮肤、眼睛，立即用大量流动清水冲洗；若发生误食，请及时就医处理。

八、环保合规声明与免责说明

- 1、合规声明：产品通过 RoHS、REACH-SVHC、18 项 PAHs、PFOS/PFOA 全套环保检测，符合国内给排水管材卫生规范，满足各类工程、出口环保准入要求，可按需提供第三方检测报告。

- 2、免责说明：本说明书所有数据均为标准实验室测试值与通用生产指导，仅供客户配方、工艺调试参考。因客户设备型号、填料比例、挤出工艺、制品规格存在差异，正式量产前务必完成小试、中试验证；本公司不对未提前适配试验的非常规应用及成品质量承担相关责任。