PVC注塑管件专用钙锌稳定剂JK-318基本介绍

产品为白色或微黄粉状，具有初期着色好、塑化较快、润滑好、稳定时间长、生产开机时间长的优点。
经SGS检测，满足ROHS2.0的要求。
规格：25kg/袋
应用领域：主要用于注塑管件、线盒等。

PVC注塑管件专用钙锌稳定剂JK-318性能特点

1. 初期着色好，热稳定性好，制品白度好。

2. 塑化时间较短，成型好。

3. 分散性好，制品光泽度高。

4. 加工性好，熔体强度高，制品强度高。

PVC注塑管件专用钙锌稳定剂JK-318技术参数

| 检测项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 白色或微黄粉状 |  |
| 挥发份 | % | ≦1 |
| 熔点 | ℃ | ≥80 |
| 密度 | g/cm3 | 0.8-0.9 |
| 建议添加量（以PVC计） | % | 4-6 |

PVC注塑管件专用钙锌稳定剂JK-318使用说明

应用领域：主要用于注塑管件、线盒等，可用于大管件。

PVC注塑管件专用钙锌稳定剂JK-318采购须知

● 本品为25Kg/袋

● PP编织外袋衬PE内袋，开袋后密封贮存，存放在阴凉干燥处，避免日晒雨淋，贮存期为12个月。

● 本产品说明书所包括之技术资料内容是通过检验和实际使用过程获得的。客户使用过程中具体使用量要根据配方、设备及工艺等条件综合考虑。