JK-619E大口径管材环保稳定剂（TDS）

文档版本：V1.0

生效日期：2026年06月09日

产品类型：PVC大口径给水管/排水管专用环保热稳定剂

## 一、产品概述

本产品为复合型环保钙锌热稳定剂，专为PVC大口径给水管、排水管、市政排污管、大口径穿线管等管材挤出成型工艺研发。采用有机稳定体系，耐高温高效助剂及平衡型润滑体系科学复配而成。产品无重金属、无硫污染、环保合规，具备超长热稳定时时间（不锌烧）、强熔体强度、无析出、高塑化稳定性等优势，完美适配大口径管材低速高扭矩、厚壁厚、冷却周期长的生产特性，可有效解决大口径管材加工过程中内壁发黄、熔体垂挂、塑化不良、端面发黑、管材脆裂等问题，保障大口径管材壁厚均匀、内外壁光滑、耐压性强、尺寸精度稳定，是大口径PVC管材生产的新一代优质环保专用助剂。

## 二、理化技术指标

| 检测项目 | 技术指标 | 检测标准 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 白色或微黄色均匀粉末 | 目视法 |
| 挥发份 | ≤1.2% | GB/T 11275 |
| 堆积密度 | 0.40～0.60g/cm³ | GB/T 16913 |
| 动态润滑平衡 | 内外润滑均衡，无析出、不粘模 | 企业标准 |

## 三、核心产品特性

- 环保无毒合规：不含铅、镉、汞、铬等重金属有害物质，无硫污染、无异味，完全符合欧盟RoHS、REACH-SVHC、PAHs多环芳烃等国际环保标准，同时满足国标给水管道环保卫生要求，可用于家装、市政工程等高标准管材生产。

- 超长高温热稳定性：针对大口径管材壁厚较厚、挤出温度高、物料停留时间长、冷却速度慢的工艺特点，具备长效抗热分解能力，可有效杜绝管材内外壁发黄、端面焦黑、内层降解粉化等问题，适配大口径管材连续稳定量产。

- 管材力学性能优异：独特的配方体系不破坏PVC树脂分子结构，可提升管材熔体强度，有效避免大口径管材挤出时熔体垂挂、壁厚不均、管身变形等缺陷，保障管材耐压、抗冲击、耐弯折性能，符合管材国标力学检测标准。

- 润滑平衡、加工性极佳：精准匹配大口径管材挤出的高低速设备，内外润滑比例均衡，前期促塑化、后期保脱模，物料塑化均匀、熔体流动性稳定，管材内外壁光滑细腻、无气泡、无划痕、无麻点，大幅提升管材外观品质与成品合格率。

- 低析出、不粘模、易定型：高温加工无析出物，不会堵塞模具、口模、定型套，减少设备清理频次，适配大口径管材定型冷却工艺，加快定型速度，提升生产效率。

- 适配性广、性价比高：与PVC树脂、碳酸钙、增韧剂、色母等各类管材原料相容性极佳，不影响管材粘接、切割、焊接性能；添加量稳定，无需额外搭配大量润滑助剂，简化管材配方体系，有效降低生产综合成本。

## 四、适用范围

专用于各类大口径PVC-U管材生产，主要涵盖：大口径市政给水管、大口径排水排污管、大口径雨水管、大口径电力穿线管、大口径农田灌溉管等硬质、高填充PVC管材，适配各类大口径管材单螺杆、双螺杆挤出设备，兼容高钙粉填充管材配方体系。

## 五、推荐使用方法

- 推荐添加量：基于PVC树脂100份计量，常规添加量2.0～3.5PHR；高填充、大壁厚、低速生产工况可微适当提高用量，根据管材口径大小、填料比例、挤出温度灵活调整最佳用量。

- 使用方式：与PVC树脂、轻质/重质碳酸钙、加工助剂、色母等原料一同投入高速混合机，常温高速搅拌均匀即可，无需特殊预处理，混料工艺简单，适配管材标准化生产流程。

- 配方建议：适配大口径管材常规高填充配方，可搭配少量专用管材抗氧剂、外润滑剂，进一步提升管材耐候性、抗老化性，延长管材使用寿命，杜绝长期使用后脆化、开裂问题。

## 六、包装与贮存

- 包装规格：25kg/袋，采用加厚防潮复合纸袋包装，内置防水防潮内膜，密封防尘、防破损，适配批量仓储与运输。

- 贮存条件：储存于阴凉、干燥、通风的室内仓库，远离热源、明火、高温设备，避免阳光暴晒、雨淋、潮湿环境，严禁与酸性、腐蚀性、氧化性物质混存。

- 保质期：原装密封状态下，保质期12个月；开封后需及时扎紧袋口密封防潮，尽快用完，防止物料吸潮结块、影响使用效果。

## 七、安全与操作说明

- 本品为环保粉末助剂，常规管材加工操作无刺激性，车间作业时建议佩戴防尘口罩、防滑手套，避免长期大量吸入粉尘。

- 生产车间保持通风良好，定期清理设备及地面洒落物料，避免粉尘堆积，保障生产安全。

- 本品无易燃易爆风险，不属于危险化学品，可常规公路、铁路运输、装卸，禁止强力撞击、碾压、破损包装。

- 若不慎接触眼睛、皮肤，立即用大量流动清水冲洗；若不慎误食，请及时就医处理。

## 八、环保合规声明

本产品为环保无毒型管材专用助剂，严格符合RoHS指令、REACH法规、18项多环芳烃PAHs、PFOS/PFOA等国际环保检测标准，同时符合给排水管材相关卫生环保规范，无重金属、无有毒有害物质析出，可满足市政工程、家装管材等各类场景环保准入要求，可提供第三方权威检测报告。

## 九、免责说明

本说明书所列数据均为产品标准测试值与通用管材应用指导，仅供客户生产参考。因客户管材配方体系、设备型号、生产工艺、填充比例存在差异，建议客户正式量产前进行小试、中试适配，确认最佳添加量与生产工艺。本公司不对未经试验的非常规使用场景及结果承担相关责任。