SPC地板专用钙锌稳定剂JK-315基本介绍

产品为白色或微黄色粉状，部分溶于乙醇或其他溶剂，不溶于水，遇强酸强碱分解，具有初期着色好、塑化较快、润滑好、稳定时间长、生产开机时间长的优点。
经SGS检测，满足ROHS2.0的要求。

SPC地板专用钙锌稳定剂JK-315性能特点

1. 热稳定性好，开机周期长。

2. 分散性好，赋予PVC混合料良好的均匀塑化及高速熔融流动性。

3. 能够提高板材的剥离强度。

4. 加工性能好，使板材的机械性能好，收缩小，翘曲变形小。

5.可少加或不加ACR、CPE而达到地板的基本要求。

SPC地板专用钙锌稳定剂JK-315技术参数

| 检测项目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 白色或微黄粉状 |  |
| 挥发份 | % | ≦1 |
| 初熔点 | ℃ | ≥80 |
| 密度 | g/cm3 | 0.8-0.9 |
| 建议添加量（以PVC计） | % | 6-8 |

SPC地板专用钙锌稳定剂JK-315使用说明

应用领域：主要用于SPC地板、大理石板、石塑墙板等。

SPC地板参考配方：

PVC     	 100

CaCO3		300-350

JK-315   	7.5

回料		100

G60		1.5-1.8

PE蜡		1.5-1.8

SPC地板专用钙锌稳定剂JK-315采购须知

● 本品为25Kg/袋

● PP编织外袋衬PE内袋，开袋后密封贮存，存放在阴凉干燥处，避免日晒雨淋，贮存期为24个月。

● 因工艺条件及设备、环境不同，使用情况可能有差异，故而使用前请先试一手小料。

SPC地板专用钙锌稳定剂JK-315特别声明

●  本文所刊载的都是我们测定的可靠数据。不过，使用者必须自行决定产品的适用性。由于公司无从对所有状况与对象一概明了，所以不能保证产品在特定用法与用途上的正确性与适用性。阁下在使用产品之前，应先作彻底的验证。