F-37 高效复合离型润滑脱模助剂TDS

产品型号：F37 高效复合离型润滑脱模助剂

文件版本：V1.0     编制日期：2026-07-11

1. 产品概述

1.1 产品简介

F37 为高分子复合改性润滑离型助剂，采用特种有机金属活性组分搭配高分子改性聚烯烃载体，产品兼具界面隔离脱模与熔体均衡润滑双重效能，可有效提高塑化，改善加工过程粘模、模垢堆积、制品表面瑕疵等问题，适配各类硬质 PVC、CPVC 加工体系，与钙锌、稀土、有机锡等热稳定体系配伍性优异。

1.2 适用领域

CPVC 耐高温化工管件、冷热给水管道、UPVC给排水管材、门窗型材、注塑管件、板材、片材等挤出、注塑、压延等成型工艺。

2. 典型理化指标（25℃标准检测条件）

| 检测项目 | 典型指标 | 检测标准/方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 均匀白色微细粉体 | 目视观测 |
| 气味 | 轻微油脂本味，无刺激性异味 | 感官评定 |
| 熔融软化区间 | 110～125℃ | 熔点测定仪 DIN ISO 2176 |
| 酸值 (mgKOH/g) | ≤10.0 | GB/T 5530 |
| 水分含量 | ≤0.3% | 105℃恒温失重法 |
| 高温挥发分 (150℃/1h) | ≤0.5% | 热失重烘箱测试 |
| 热稳定耐受温度 | ≥230℃ | TG 热重分析检测 |
| 细度通过率（100 目标准筛） | ≥98% | 国标分样筛筛分法 |

3. 产品核心优势

- 3.1长效界面离型效果突出特有活性界面亲和结构，高温加工过程可定向迁移至熔体与金属模具接触面，形成连续均匀润滑隔离膜，大幅降低物料与模壁粘附力，减少粘模、拉丝、模头积碳积垢，延长设备清模周期，提升生产连续化效率。

- 3.2均衡复合润滑体系高分子改性载体优化粉体整体分散性能，平衡熔体内部摩擦阻力，改善塑化均匀度，兼顾内外润滑效果，不易出现局部润滑过剩、表面喷霜发白等不良现象。

- 3.3广谱配伍稳定性与各类硬质 PVC/CPVC 热稳定剂、酯类润滑剂、填料体系兼容，加工过程不易诱发制品变色，透明度稍差。

- 3.4低挥发低烟气加工友好整体热稳定性能优异，在 PVC、CPVC 常规加工温度区间挥发量低，生产过程油烟少，改善车间操作环境。

- 3.5优化制品表观品质减少成型后管材、型材表面麻点、划痕、凹凸瑕疵，显著提升成品表面光泽度与整体外观质感。

- 使用方法

将本品与 PVC/CPVC 树脂、热稳定剂、填料、配套润滑助剂共同投入高速混合设备，在 85～115℃区间充分混配均匀后，直接用于压延、挤出或注塑成型，无需单独预处理。

5. 包装、储存及保质周期

- 包装规格：25kg 内衬 PE 内膜编织袋封装。

- 储存条件：存放于阴凉干燥仓储环境，避光防潮，环境储存温度≤35℃，远离强酸、强氧化类物料

- 堆放要求：底部垫板离地存放，避免长期重压堆叠造成结块；轻微结块粉碎后不影响使用性能

- 保质期限：原厂密封状态下保质期 12 个月，开封后建议 3 个月内用完以保障使用效果。

6. 免责声明

本 TDS 所列参数均为标准实验室环境下典型参考数值，仅作为客户配方调试、工艺制定参考依据。因各厂家原料体系、生产设备、加工工艺存在差异，正式量产前务必开展小试验证最佳添加比例。本文档不构成产品质量担保，产品品质以双方购销合同约定标准为准。