苯甲酸锌说明书

## 基本信息

中文名称：苯甲酸锌（二苯甲酸锌）英文名称：Zinc Benzoate（Zinc Dibenzoate）

分子式：C₁₄H₁0O₄Zn  分子量：307.64  CAS号：553-72-0

外观：白色结晶粉末，无臭无味  溶解性：难溶于水，微溶于乙醇

锌含量：19.5%–20.5%（干基）

## 质量标准（企标）

| ## 项目 | ## 指标 |
| --- | --- |
| ## 外观 | ## 白色粉末 |
| ## 粒径（目） | ## ≥325 |
| ## 锌含量（%） | ## ≥20.0 |
| ## 挥发度（105℃2h）（%） | ## ≤1.0 |

## 主要用途

1. 食品工业：防腐剂（抑制霉菌/酵母菌）、酸化剂、锌营养强化剂；适用饮料、果酱、罐头、调味品等。

2. 塑料工业：PVC热稳定剂（提升透明/柔性PVC耐热耐候性）。

3. 涂料/纺织：油漆杀菌剂、纺织柔软剂/抗静电剂。

4. 医药/化妆品：防腐抑菌、锌补充剂原料。

## 用法用量

1. 食品添加：0.1–1.5 g/kg（以苯甲酸计）；果酱/蜜饯可用3%–5%水溶液浸渍后洗净。

2. PVC稳定剂：占配方1%–4%，与其他稳定剂复配。

3. 纺织印染：添加量0.5%–3%（对染液质量）。

## 包装规格

25 kg牛皮纸袋或编织袋（内衬PE薄膜，密封防潮），可根据客户需求定制包装规格。

## 储存条件

存放于阴凉、干燥、通风的库房，避免高温、暴晒、潮湿；密封保存，远离热源、明火及氧化剂；避免与强酸、强碱、腐蚀性物质混储；未开封状态下，保质期24个月。

## 合规声明

本产品不含有机锡、无铅、无镉、无钡，符合 RoHS 2.0 (2011/65/EU)、REACH（无SVHC高关注物质）、FDA 21 CFR 177.1210（食品接触应用）及GB 9685-2016标准。

## 责任声明

本TDS基于现有测试数据提供，仅供技术参考。用户需自行评估产品适用性，阿尔法（深圳）环保新材料有限公司不承担因使用不当造成的损失。