硬脂酸根插层镁铝水滑石（AEF-32）技术数据表（TDS）

一、产品基础信息

1. 产品全称：硬脂酸根插层镁铝层状双金属氢氧化物（简称硬脂酸插层水滑石，St-LDH）2. 化学通式：Mg₃Al (OH)₈(C₁₈H₃₅O₂)・2H₂O3. 结构说明：层板为带正电镁铝复合氢氧化物，层间客体为完全插层硬脂酸根阴离子，区别于普通碳酸根包覆型水滑石；长烷基链撑开层板，XRD 特征层间距 3.2～3.5 nm。4. 相关 CAS 号：基体水滑石 11097-59-9；硬脂酸根 822-16-25. 适用范围：硬质 PVC 管材、门窗型材、硬质膜（片）材，适配无铅钙锌复合稳定体系；可用于双螺杆挤出、单螺杆挤出、注塑、压延等加工工艺。

二、产品核心优势（PVC 加工应用）

1. 双重热稳定作用：层间硬脂酸根快速捕捉 PVC 降解产生的 HCl，长碳链可置换分子链上不稳定烯丙基氯，制品初期白度远优于普通碳酸根型水滑石。2. 有效抑制锌烧：与钙锌稳定剂复配时，络合降解生成的氯化锌，减弱金属盐催化降解作用，长效热稳定时长提升 30%～50%。3. 与 PVC 相容性优异：烷基有机层降低粉体表面能，不易团聚，制品无白点、无晶点；自带内润滑效果，降低加工扭矩,改善熔体流动性，脱模性优异。4.通过插层改性的水滑石区别于普通水滑石的是具有优异的白度。5. 环保无毒无重金属：不含铅、镉，重金属含量符合 RoHS、食品接触材料相关标准，可用于环保无铅制品。6. 高温低析出：硬脂酸根通过离子键固定于层间，高温挤出不迁移、长期存放无析出现象。

三、出厂理化技术指标

| 检测项目 | 指标要求 | 检测执行方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 白色超细均匀粉末 | 目视法 |
| 氧化镁（MgO）质量分数 | 34.0%～37.0% | HG/T 3820、ICP 原子发射光谱 |
| 氧化铝（Al₂O₃）质量分数 | 13.0%～16.0% | HG/T 3820、ICP 原子发射光谱 |
| 层间硬脂酸根有机碳含量 | 18.0%～23.0% | 元素分析仪 + TG 热重分析 |
| 105℃ 2h 挥发水分 | ≤0.50% | 电热恒温烘箱失重法 |
| 500℃总灼烧失重 | 42%～48% | TG-DTA 同步热分析仪 |
| 325 目湿法筛余物 | ≤0.01% | 湿法筛分试验 |

四、包装、储存与运输要求

1. 产品包装：25kg / 袋，内衬 PE 内膜，外层编织袋密封包装。2. 储存条件：存放于阴凉干燥仓库，环境温度≤30℃；严格防潮防雨，堆叠高度不超过 8 层，避免重压破袋吸潮。3. 产品保质期：密封干燥储存条件下有效期 12 个月；若物料受潮结块，使用前 105℃烘干 2 小时恢复性能。4. 运输说明：普通无机化工粉体，不属于危险化学品；运输过程避免暴晒、淋雨，轻装轻卸防止包装袋破损漏粉。

五、基础安全提示

1. 本品为超细粉体，操作过程易产生扬尘，作业时佩戴防尘口罩。2. 禁止口服，避免粉体溅入眼部；若接触皮肤 / 眼睛，使用大量流动清水冲洗。3. 废弃粉体、包装袋按一般工业固体废弃物处理，不属于有毒危险固废。

六、免责说明

本说明书所有数据均为标准实验室测试值与通用生产指导，仅供客户配方、工艺调试参考。本公司不对未提前适配试验的非常规应用及成品质量承担相关责任。