AOS-508 压延有机环保稳定剂 技术数据表（TDS）

一、产品概述

AOS-508 为硬质 PVC 压延膜专用复合型环保热稳定剂，采用自主合成无金属纯有机化合物复配高锌稳定助剂制备而成。产品具备极低 VOC、低气味特性，不含游离苯酚，环保性能优异。

二、适用范围

不透明硬质 PVC 压延膜、卡基片材、印刷膜；

PVC 地板印刷层稳定加工。

三、理化技术指标

外观：白色均匀粉末 / 颗粒

加热减量（105℃/2h）：≤1.0%

细度：99% 通过 120 目筛

重金属（铅、镉、汞、六价铬）：均＜5ppm

四、推荐添加量

3～3.5 phr，可根据现场配方、工艺试验结果适当调整用量。

五、包装规格

25kg / 编织袋，亦可提供吨袋包装。

六、储存条件

储存环境温度控制在 15～30℃，本品吸湿性强，需严格防潮；

远离高温热源；

每次取用后及时密封包装，保持内部干燥；

保质期：自交货日期起 24 个月。

七、特别声明

本技术数据表内容均来源于实验室测试数据，仅作生产参考，不构成产品质量承诺。客户需结合自身配方、设备、工艺提前试样验证适配性。